河道工程分包商竞争性谈判公告

- 采购人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

（一）工程名称：河道工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2019-GCFB001

- （三）工程地点：乌兰察布市凉城县

（四）项目概况：

项目位于乌兰察布市凉城县，现对河道工程进行分包商竞争性谈判。

- 工作内容：

格宾护坡、格宾齿墙、溢流堰、辅助设施工程等。

- （六）工期：31日历天

- 计划开工日期：2020年6月13日

- 养护完成日期：2020年7月13日

- 质量及技术要求

1、格宾网护坡施工

【1】施工准备

（1）一般规定

1）施工前，应对设计文件进行深入研究，根据本施工方案搞好 技术交底。

2）根据水文气象资料和工地实际情况，合理安排施工计划，包括进度，材料进场及质量控制等计划。

3）做好各项技术准备工作，并做好“路通场地平整”工作，临建工程等准备工作。

（2）施工质量及测量

1）各分项目部须根据设计文件、对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行复查。

2）指定专人负责测量工作，为现场施工及时准确的放线，提供所需的测量资料。

3）施工中对设置的施工高程控制点，必须严加保护，并定期检测、校正。

4）机械、设备及材料准备： 施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和工期合理安排与调配。

5）根据工程施工进度应及时组织材料进场，并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。

6）进场原材料和半成品必须经检验合格后，方可使用。

（3）施工材料

1）格宾网箱材料：格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝，外涂树脂保护膜。

2）格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。

3）格宾网片网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径的 5%。

4）格宾网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求，钢丝的力学性能必须符合《工程用机编钢丝及组合体》。

5）格宾石笼网必须有质量合格证书以及出厂合格证。

(4)填充料

1）填充料必须是坚固密实、耐风化好的石料，网箱内填充石直径：脚槽格宾网内石料粒径应为 20~50cm，每块石头质量不小于 5kg，70%以上宜采用大于 30kg 的块石，护坡格宾网内石料应为 10-20cm。

2）网箱石料必须有 80%以上大于网孔孔径，且满足设计规定的粒径要求。

【2】土工布铺设

（1）材料要求：每一批材料到场后，都要进行抽样检验，经检验合格后才能使用；对不合格材料一律退回厂家。

（2）材料质检项目及过程：检查来料有无质检单、合格证、测试单、出厂日期、批号、厂名、布幅与布长等尺寸标定，规格型号是否正确。检查来料包装是否良好，外观及表面有无破损，数量是否缺少。仔细检查来料测试单中的各项指标是否符合设计要求。每批来料中随机抽查 1～2 件，作出简单的肉眼和手工检测，出判断其大致是

否合格或良好。

（3）铺设：在土工布铺设前应将土方削坡、夯实，采用人工清理，边测量边修整形成设计的要求，修整后边坡应平整、无坑坑畦畦现象。同时在铺设土工布前应对坡面进行检查，如发现尖锐异物、杂草等应清除，以防土工布受损。铺设方向径向为垂直于堤轴线方向，土工布间的搭接宽度 40cm。铺设前先将土埝削坡并夯实，铺设平整，

避免折叠、皱纹、张拉受力，土埝削坡不可削的太多，防止堤身被雨水冲槽。土工布需随铺随即将土覆盖，不得将土工布长时间裸露暴晒，经受风吹雨淋，加速老化。施工战线不应过长，要有计划的分段，铺一段，填一段。

【3】格宾石笼网安装

（1）一般规定

1）格宾网是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，制作成符合要求的工程构件。

2）双隔板格宾网沿长度方向每间隔 1 米采用双隔板隔成独立的单元，格宾网为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不裁断的网面组成，不可采用独立的双层折叠网面通过绞合在底板上作为双隔板。

3）网面裁剪后末端丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与端丝连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上≥2.5 圈，不能采用手工绞。

4）钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔 10-15cm 单圈-双圈连续交替绞合。

5）格宾石笼网护底的基底及其密实度、基础深度和轮廓线长度及宽度，按设计图施工，符合设计要求。

（2）组装格宾网石笼箱

1）网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求。

2）网箱层与层间砌体应纵横交错、上下联结，严禁出现“通缝”。

3）每层网箱组均应适当放置“丁”字箱体。

4）间隔网与网身应成 90°相交，经绑扎形成长方形网箱组或网

箱。

5）绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。

6）每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

（3）格宾石笼网填充料施工

1）格宾石笼网箱内填充料的规格质量，必须符合设计要求。

2）必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，由于单格网箱不能

一次性投满，所以必须采用大量人工辅助填料，造成人工费用增加，预计每立方米人工要达到 1.4 个工日。

3）填料施工中，应控制每层投料厚度在 30cm 以下，一般一米高网箱分四层投料为宜。

4）顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。

5）裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。

（4）格宾石笼网盖析施工

1）封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

2）必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后，再加以绑扎。

3）封盖与网箱边框相交线，应每相隔 10cm 绑扎一道。

4）在一层网箱施工完成后，宜将墙后填料及时填至与网箱相平，现碟砌上一层网箱。

【4】质量控制

（1）一般规定

1）建立健全完整的质量保证体系，实行全面质量管理。

2）应保证检测成果、材料检验资料的真实性，严禁伪造或任意舍充成果和资料，质量检测记录应妥善保存，严禁涂改或自行销毁。

3）格宾石笼网护底工程质量应包括内在质量和外观质量。

4）必须在第一道工序进行自检、抽查合格后，方可继续下道工序。

5）质量检测部位应有代表性，且应均匀分布，不得随意挑选。

6）隐蔽工程验收应会同业主、监理一起检验，验收合格后进行下道工序。

（2）材料质量控制

1）格宾石笼网的规格质量应重点检查下列内容：格宾石笼网的材料的化学性能，力学指标符合设计要求；网孔孔径是否符合要求；外涂树脂薄膜质量符合要求。

2）填充料的质量及规格应重点检查下列内容：填充料的质量；填充料的粒径

四、分包商要求

凡是具有水利水电相关施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2020年6月8日——2019年6月11日下午16:00前

获取竞争性谈判文件时间：2020年6月8日——2020年6月11日下午18:00

(采购人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，盖章确认并于报名截止时间前发回报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2020年6月10日下午18:00前

- 采购人答疑时间：2020年6月11日 中午12:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心三层

- 投标报名联系人及电话：银洁  19975541206

- 文件答疑、现场踏勘联系人及电话：苏津煜  18247859598

投标报名表

| 投标项目 | 河道工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |